«Строительные материалы на основе модифицированного магнезиального вещества»

## направление

## Строительные материалы с использованием полимеров

Научное учреждение:

404121,  г.Волжский, Волгоградская обл.,ул.Энгельса, 42а,

Волжский политехнический институт (ф-л) ВолгГТУ

Тел.(8443)38-10-49, факс (8443)25-69-50, e-mail: astra@volpi.ru,  www.volpi.ru

ФИО разработчика:

Шаров Максим Игоревич, Кондруцкий Дмитрий Алексеевич, Каблов Виктор Федорович, Судницина Мария Васильевна

Контактные данные разработчика:

Кондруцкий Дмитрий Алексеевич р.(8443)266950, м.(905)3312992, kondrutsky@mail.ru

Область применения научной разработки:

Строительные и отделочные материалы: облегченные блоки, плитка, литые полы, модифицированный цемент, декоративные изделия любой формы.

Суть научной разработки:

Технология получения магнезиального цемента и сырья для него из бишофита.

Неорганический полимер (магнезиальное вяжущее вещество) для получения строительных и отделочных материалов.

Магнезиальный цемент на основе этого полимера.

Стадия разработки:

Завершение НИОКР и патентование.

Организация  производства по выпуску магнезиального вяжущего и изделий из него.

Ключевые конкурентные преимущества и потребительская ценность

Полученный магнезиальный цемент:

- на 30% легче изделий из портландцемента и на 50% прочнее силикатного кирпича;

- не разлагается в морской воде;

- хорошо защищает от электромагнитных полей;

- не способствует развитию плесневого грибка;

- не дает усадки;

- экологически чист;

- хорошо сопротивляется динамическим нагрузкам;

- схватывается при низких температурах, что крайне важно при строительстве в условиях Крайнего Севера и сейсмоопасных районах.

Ожидаемые затраты на завершение НИОКР – 2 000 000 руб.