«Клеевые составы с повышенными адгезионными показателями»

Научное учреждение

404121,  г.Волжский, Волгоградская обл., ул.Энгельса, 42а,

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ

Тел.(8443)38-10-49, факс (8443)25-69-50, e-mail: astra@volpi.ru, www.volpi.ru

ФИО разработчика

Бондаренко Сергей Николаевич, Каблов Виктор Федорович, Кейбал Наталья Александровна

Контактные данные разработчика

Кейбал Наталья Александровна м. (905)3371085, тел.(8443)33-74-58, факс (8443)25-69-50, e-mail: keibal@km.ru, vtp@volpi.ru

Область применения научной разработки

Резинотехническая промышленность, обувная промышленность, автомобилестроение, строительство, изделия для различных отраслей техники

Суть научной разработки

Клеевой состав (добавка) с повышенными адгезионными показателями

Стадия разработки

Завершающая стадия НИОКР. Имеются опытные образцы продукции. Получены патенты РФ №2250916, №2252237, №2261884, №2261883, №2263128, №2270219, №2270220, №2270223, №2270224, №2277112, №2278885, №2279448, №2279459, №2279460, №2279461, №2307857.

Ключевые конкурентные преимущества и потребительская ценность

При небольшом объеме добавляемого состава (от 0,5% до 2%) от общей массы клея, происходит значительное повышение прочности клеевого крепления (в 0,5-3,5 раза) резин на основе различных каучуков друг к другу, к металлу по сравнению с известными аналогами.

Применение состава (добавки) на любом этапе технологического процесса изготовления клеевых составов.

Предлагается создание производства полимерных клеевых составов с повышенными адгезионными показателями с  объемом 100 т/год с валовой выручкой от продаж 4 млн. руб/год. Сроки реализации проекта 2009-2011 г.г.

Стоимость проекта: 20 млн. рублей на завершение НИОКР и создание малого инновационного производства.

Рентабельность проекта 66 %, чистый дисконтированный доход 35,3 млн. руб., период окупаемости 19 мес.

а) клеевая композиция, содержащая промотор                б) клеевая композиция без промотора

(когезионный – по резине)                                                    (адгезионный – на границе «резина-клей»)

Рис. 1. Характер разрушения склеенных образцов на основе хлоропренового каучука

а) вулканизат-ХК, исходный состав клея                              б) вулканизат-ХК, модифицированный  клей

Рис. 2. Микрофотографии склеенных вулканизатов на основе хлоропренового каучука (× 100)

# Text boxes

слой клея

вулканизат

слой клея

вулканизат